机务工作服技术标准和验收标准
一、机务服装技术标准
（一）机务夏装短袖上衣
80s/2×80s/2，代表纱支，经纬均为80支双股纱；133×78，面料密度；130g，面料克重；海航灰18-0403TPX、海航红18-1664TPX，海航面料的颜色色号；面料成份：70%棉、29%涤、1%导电丝。右臂上有海航LOGO，海航LOGO标准，高3.2cm，宽3.6cm。

口袋要求：上衣共计4个口袋，均需提供魔术贴。上衣门襟口袋尺寸比样衣上衣门襟口袋尺寸延长1.5CM。
（二）机务夏装长袖上衣
80s/2×80s/2，代表纱支，经纬均为80支双股纱；133×78，面料密度；130g，面料克重；海航灰18-0403TPX、海航红18-1664TPX，海航面料的颜色色号；面料成份：70%棉、29%涤、1%导电丝。右臂上有海航LOGO，海航LOGO标准，高3.2cm，宽3.6cm。

口袋要求：上衣共计4个口袋，均需提供魔术贴。上衣门襟口袋尺寸比样衣上衣门襟口袋尺寸延长1.5CM。
（三）机务夏装长裤
80s/2×80s/2，代表纱支，经纬均为80支双股纱；133×78，面料密度；130g，面料克重；海航灰18-0403TPX、海航红18-1664TPX，海航面料的颜色色号；面料成份：70%棉、29%涤、1%导电丝。

裤腰要求：裤子上有皮带环，裤腰左右两边加一小节松紧带，
裤裆要求：1.采用双层面料设计，选用与主体面料材质相同但强度更高的面料作为内衬，增强该部位的抗撕裂能力；2.在常规线圈基础上额外增加1道缝制线圈外，采用更牢固的缝纫线（如高强度涤纶线），并在裆部的关键受力点（如裆尖、裆缝交汇处）采用加固缝法（如十字缝、回针缝），进一步提升缝制强度。3.在横向扩大裆部尺寸2公分的基础上，适当调整裆部的弧度和剪裁方式，使下蹲时裆部面料有更充足的延展空间，减少因拉伸过度导致的撕裂问题。

口袋要求：共计6个口袋，均需魔术贴。后面2个口袋尺寸比样衣后面口袋尺寸延长1.5CM。
（四）凉帽 
80s/2×80s/2，代表纱支，经纬均为80支双股纱；133×78，面料密度；130g，面料克重；面料成分：70%棉、29％涤、1％导电丝；颜色：灰色；色号：潘通色号18-0403TPX。
（五）机务冬装上衣
32s/2×32s/2，代表纱支，经纬均为32支双股纱；100×53，面料密度；235g，面料克重；海航灰18-0403TPX、海航红18-1664TPX，海航面料的颜色色号；面料成份：60%棉、39%涤、1%导电丝。右臂上有海航LOGO，海航LOGO标准，高3.2cm，宽3.6cm。

口袋要求：上衣共计4个口袋，均需提供魔术贴。上衣门襟口袋尺寸比样衣上衣门襟口袋尺寸延长1.5CM。
（六）机务冬装裤子
32s/2×32s/2，代表纱支，经纬均为32支双股纱；100×5，面料密度；235g，面料克重；海航灰18-0403TPX、海航红18-1664TPX海航面料的颜色色号；面料成份：60%棉、39%涤、1%导电丝。

口袋要求：共计6个口袋，均需魔术贴。后面2个口袋尺寸比样衣后面口袋尺寸延长1.5CM。
裤腰要求：裤子上有皮带环，裤腰左右两边加一小节松紧带。
裤裆要求：1.采用双层面料设计，选用与主体面料材质相同但强度更高的面料作为内衬，增强该部位的抗撕裂能力；2.在常规线圈基础上额外增加1道缝制线圈外，采用更牢固的缝纫线（如高强度涤纶线），并在裆部的关键受力点（如裆尖、裆缝交汇处）采用加固缝法（如十字缝、回针缝），进一步提升缝制强度。3.在横向扩大裆部尺寸2公分的基础上，适当调整裆部的弧度和剪裁方式，使下蹲时裆部面料有更充足的延展空间，减少因拉伸过度导致的撕裂问题。
（七）其它要求：
1.所有制服的魔术贴2.5cm宽，满足核心指标要求。

	指标类别
	具体参数
	检测标准

	核心性能
	剥离强度
	3.0N/CM（±0.5）

	核心性能
	剪切强度
	20-30N/cm²

	耐久性
	强度保留率
	2000次开合后>=80%

	安全
	皮肤触感
	柔软不刺手（强制要求）


机务裤松紧带内芯为含60%乳胶成分，可通过材质及弹性、回复率检测。

	具体参数
	检测标准

	材质
	天然乳胶含量≥60%

	剥离强度
	≥80N

	耐久性
	永久变形率≤15%，强度保留率≥80%


所有产品的技术标准（或质量要求），卖方按照买方提供的设计标准、质地要求执行，并符合国家行业标准，同时在交付的成品制服上应带有标志执行的国家标准信息的洗水唛与其它标识生产时间。为了保证产品印染着色后不再出现掉色情况，使用固定工艺，确保着色后的纱线无法掉色，保持色彩的光泽度、饱满度。使用方在满足洗涤标准的前提下，若产品出现严重的掉色而非浮色情况，买方有权提出退换货。
4.在交付成品制服一年质保期内，如有任何质量问题（除卖方经第三机构举证为人为原因导致外），买方有权提出退换货，卖方应当无条件予以支持。
二、效果图：

如图，仅供参考。

[image: image1.png]-7 77

-\ s . Py





三、主料和备料明细
	机务夏装（夏装短袖）

	名称
	部位
	
	规格
	颜色标准
	色号
	执行标准

	
	
	
	
	
	
	

	面料
	上衣及裤子
	主料
	纱支
	密度
	成份
	克重
	海航灰
	潘通色号18-0403TPX
	GB/T12014

	
	
	
	以标的需求为准
	
	
	
	海航红
	潘通色号18-1664TPX
	GB/T3923

	
	
	配料
	
	
	
	
	海航灰
	潘通色号18-0403TPX
	GB/T12014

	
	
	
	
	
	
	
	海航红
	潘通色号18-1664TPX
	GB/T3923

	袋布
	裤子口袋
	
	45sx45s
	133x73
	65%棉35%涤
	110g/m2
	同色面料
	
	

	粘衬
	上衣
	
	PE45s*45和 T/C 96*72
	
	
	
	同色面料
	
	FZ/T64008

	
	
	
	PE 5OD*5OD
	
	
	
	
	
	

	
	裤子
	
	130G
	
	
	
	
	
	FZ/T64009

	拉链
	上衣
	
	5#YKK树脂拉链
	
	
	
	同色面料
	
	QB/T2173

	
	裤子门襟
	
	3#YKK尼龙拉链
	
	
	
	
	
	

	魔术贴
	上衣前门襟、袖口、侧袋、上衣门襟口袋
	
	2.5 cm 宽，长度按具体部位要求确定
	
	
	
	同色面料
	
	/

	
	裤子后口袋袋盖、侧袋、侧缝袋袋盖
	
	
	
	
	
	
	
	

	标识
	上衣右袖
	
	海航logo 标准，高3.2cm，宽3.6cm
	
	
	
	海航标准
	
	

	特殊辅功能成份
	上衣及裤子
	
	防静电、吸湿透气、面料柔软、舒适
	
	
	
	
	
	

	机务夏装（夏装长袖）：

	名称
	部位
	
	规格
	颜色标准
	色号
	执行标准

	
	
	
	
	
	
	

	面料
	夏装上衣及裤子
	主料
	纱支
	密度
	成份
	克重
	海航灰
	潘通色号18-0403TPX
	GB/T12014

	
	
	
	以标的需求为准
	
	
	
	海航红
	潘通色号18-1664TPX
	GB/T3923

	
	
	配料
	
	
	
	
	海航灰
	潘通色号18-0403TPX
	GB/T12014

	
	
	
	
	
	
	
	海航红
	潘通色号18-1664TPX
	GB/T3923

	袋布
	裤子口袋
	
	45sx45s
	133x73
	65%棉35%涤
	110g/m2
	同色面料
	
	GB/T3923

	粘衬
	上衣
	
	PE45s*45和 T/C 96*72
	
	
	
	同色面料
	
	FZ/T64008

	
	
	
	PE 5OD*5OD
	
	
	
	
	
	

	
	裤子
	
	130G
	
	
	
	
	
	FZ/T64009

	拉链
	上衣
	
	5#YKK树脂拉链
	
	
	
	同色面料
	
	QB/T2173

	
	裤子门襟
	
	3#YKK尼龙拉链
	
	
	
	
	
	

	魔术贴
	上衣前门襟、袖口、侧袋、上衣门襟口袋
	
	2.5 cm 宽，长度按具体部位要求确定
	
	
	
	同色面料
	
	/

	
	裤子后口袋袋盖、侧袋、侧缝袋袋盖
	
	
	
	
	
	
	
	

	标识
	上衣右袖
	
	海航logo 标准，高3.2cm，宽3.6cm
	
	
	
	海航标准
	
	

	特殊辅功能成份
	上衣及裤子
	
	防静电、吸湿透气、面料柔软、舒适
	
	
	
	
	
	

	机务冬装

	名称
	部位
	
	规格
	颜色标准
	色号
	执行标准

	面料
	冬装上衣及裤子
	主料
	纱支
	密度
	成份
	克重
	海航灰
	潘通色号18-0403TPX
	GB/T12014

	
	
	
	以标的需求为准
	
	
	
	海航红
	潘通色号18-1664TPX
	GB/T3923

	
	
	配料
	
	
	
	
	海航灰
	潘通色号18-0403TPX
	GB/T12014

	
	
	
	
	
	
	
	海航红
	潘通色号18-1664TPX
	GB/T3923

	里料
	上衣
	
	80s/2x8  Os/2
	133x78
	35%棉 65%涤
	116g/m2
	海航红
	潘通色号18-1664TPX
	GB/T3923

	袋布
	裤子
	
	45sx45s
	133x73
	65%棉35%涤
	110g/m2
	同色面料
	
	GB/T3923

	粘衬
	上衣
	
	PE45s*45和 T/C 96*72
	
	
	
	同色面料
	
	FZ/T64008

	
	
	
	PE50D*50D
	
	
	
	
	
	FZ/T64008

	拉链
	上衣
	
	5#YKK树脂拉链
	
	
	
	同色面料
	
	QB/T2173

	
	裤子门襟
	
	3#YKK尼龙拉链
	
	
	
	
	
	

	魔术贴
	上衣前门襟、袖口、侧袋、上衣门襟口袋
	
	2.5 cm 宽，长度按具体部位要求确定
	
	
	
	同色面料
	
	/

	
	裤子后口袋袋盖、侧袋、侧缝袋袋盖
	
	
	
	
	
	
	
	

	标识
	上衣右袖
	
	海航logo 标准，高3.2cm，宽3.6cm
	
	
	
	海航标准
	
	

	特殊辅功能成份
	上衣及裤子
	
	防静电、吸湿透气、面料柔软、舒适
	
	
	
	
	
	


	              机务凉帽
	

	名称
	部位
	颜色
	色号
	尺寸

	面料
	70%棉29％涤，1％导电丝
	灰色
	潘通色号18-0403 TPX
	帽深
	9cm

	
	
	
	
	帽檐宽
	8.5cm

	
	
	
	
	头围
	61cm

	
	
	
	
	系绳
	长33cm


机务服装尺码表

夏装尺码表（单位：CM)

	号型
	对应身高
	衣长
	胸围
	肩宽
	袖长
	裤长
	腰围
	臀围

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	150
	150-154
	62
	104
	41
	21.5
	98
	64-72
	96

	155
	154-158
	64
	108
	43
	22.5
	100
	68-76
	100

	160
	158-162
	66
	112
	45
	23.5
	102
	72-80
	104

	165
	162-166
	68
	116
	47
	24.5
	102
	76-84
	108

	170
	166-170
	70
	120
	49
	25.5
	104
	80-88
	112

	175
	170-174
	72
	124
	51
	26.5
	106
	84-92
	116

	180
	174-178
	74
	128
	53
	27.5
	108
	88-96
	120

	185
	178-182
	76
	132
	55
	27.5
	110
	92-100
	124

	190
	182-190
	78
	136
	57
	28.5
	112
	96
	124

	195
	190-195
	80
	140
	59
	28.5
	114
	100
	128


冬装尺码表（单位：CM)

	号型
	对应身高
	衣长
	胸围
	肩宽
	袖长
	裤长
	腰围
	臀围

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	150
	150-154
	64
	108
	43
	53
	98
	66-74
	98

	155
	154-158
	66
	112
	45
	54.5
	100
	70-78
	102

	160
	158-162
	68
	116
	47
	56
	102
	74-82
	106

	165
	162-166
	70
	120
	49
	57.5
	102
	78-86
	110

	170
	166-170
	72
	124
	51
	59
	104
	82-90
	114

	175
	170-174
	74
	128
	53
	61.5
	106
	86-94
	118

	180
	174-178
	76
	132
	55
	62
	108
	90-98
	122

	185
	178-182
	78
	136
	57
	63.5
	110
	94-102
	126

	190
	182-190
	80
	138
	59
	65
	112
	98
	126

	195
	190-195
	82
	140
	61
	66.5
	114
	102
	130


